PDMS薄膜复合冷却性模型的效能计算及其优化设计

0 引言

在能源严重短缺和电力与燃料价格飙升的大环境下，传统的冷却降温方式会对能

源产生大量的消耗，在冷却过程中也会对环境造成一定的污染和危害。辐射冷却作为一种新型的冷却方式，是指物体自身通过大气窗口将热量源源不断的辐射传递到接近绝对零度的外层空间。该方式既不会消耗大量的能源，也不会在冷却过程中对环境产生污染。传统制备被动辐射冷却结构的方法，虽然降温效果显著，但是制备成本较高而难以大规模应用。无机粒子与聚合物材料结合构筑微孔分层结构的方式，显著降低了制备成本，且可获得较高被动辐射降温能力的结构。因此，开发一种温和、环保、低成本且可大规模制备的辐射冷却降温聚合物薄膜复合模型显得十分重要,本论文主要研究内容如下：

提出了一种以金属为基底的物质-PDMS-基底复合冷却模型，使用将 PDMS 薄膜与多种物质组合形成单层膜结构的复合模型模拟厚度对发射率的影响，引入多种候选介质与反射层材料，构建了 PDMS 基多层薄膜结构的光学模型，基于能量平衡原理建立了辐射冷却性能的综合评估体系，从本征热辐射、大气反辐射、太阳吸收与对流换热等多方面构建了净辐射冷却功率模型。模拟结果表明，当PDMS 薄膜厚度约为50 µm 时，在标准晴朗大气条件下净冷却功率可达到约96.8W/m²，其平衡温度比环境温度低约 10–20 K。并利用传输矩阵法与全局优化算法联合优化材料类型与层厚分布。成功设计出五层最优结构（PDMS/SiO2/TiO2/PDMS/Ag）。优化结果显示，多层结构净冷却功率达165W/m²，较单层PDMS提升48.6%，使复合结构的冷却性能得到显著提升。通过控制温度、质量、 溶剂比例、TiO2 比例等条件，制备出不同复合结构及厚度的多孔膜，探究了相应薄膜反射率的变化规律及原因，并通过定义稳态温度定性测试了其户外光照下的基本降温性能。其中，模拟得发射层厚度应大于10小于250 μm。厚度为 50 μm 时有最佳的辐射降温性能，其大气窗口平均发射率为 0.94。对比平面 PDMS，可在相同大气窗口条件下，环境温度净冷却功率达到 95.05%；稳态温度明显低于环境温度，亚环境降温约13–20 K，显示高效辐射制冷能力。

总体而言，本文构建了从材料光学建模、热学性能分析到结构优化与工程评估的模型在理论与应用层面均有显著创新性，实现了辐射冷却材料的理论设计与性能提升，为高效、低成本的被动辐射冷却材料研发提供了可行途径与理论依据，实现绿色发展。

关键字：辐射冷却；PDMS薄膜；遗传算法；传输矩阵法；多目标优化；NSGA-II模型

1   PDMS复合冷却模型效能指标

1,1 复折射率与发射率

在大气窗口的环境下，PDMS薄膜的复折射率可由光学常数和折射率进行描述，其计算公式如下：

n(λ)=n(λ)+k(λ)j                              （1）

其中，j 为数学中的虚数单位，n，k 为光学常数

假设 PDMS 均匀各向同性，金属基底厚度足够大以近似不透光。基于 Kirchhoff 定律，发射率可等同于吸收率，法向入射条件下，发射率可由反射率计算得到，单层膜的光学行为由干涉理论描述，PDMS 薄膜在波长λ与厚度d下的复相位厚度表示为：

β(λ,d)=2πλn1(λ)d                        （2）

空气/PDMS 与 PDMS/金属界面的 Fresnel 反射系数分别记为r01(λ)、r02(λ),单层膜总反射系数通过以下关系计算：

r(λ,d)=r01(λ)+r12(λ)e2iβ(λ,d)1+r01(λ)∗r12(λ)e2iβ(λ,d)             （3）

总发射率：          R(λ,d)=r(λ,d)2                     （4）

透射率可近似为零

吸收率：           Α(λ,d)=1−R(λ,d)                     （5）

由此得出发射率：   ε(λ,d)=1−r(λ,d) 2

其中，λ 为波长，d 为厚度

1,2 窗口带平均发射率

PDMS 薄膜的折射率和消光系数，随后计算出薄膜的复折射率，其中i为数学中的虚数单位，公式如下：

n(λ)=n(λ)+ik(λ)

PDMS 薄膜在波长λ与厚度d下的复相位厚度表示为

| β(λ,d)=2πλn1(λ)d | (2) |
| --- | --- |

空气/PDMS 与 PDMS/金属界面的 Fresnel 反射系数分别记为r01(λ)、r02(λ),单层膜总反射系数通过以下关系计算：

| r(λ,d)=r01(λ)+r12(λ)e2iβ(λ,d)1+r01(λ)∗r12(λ)e2iβ(λ,d) | (3) |
| --- | --- |

总反射率:

| R(λ,d)=r(λ,d)2 | (4) |
| --- | --- |

透射率可近似为零

吸收率:

| Α(λ,d)=1−R(λ,d) | (5) |
| --- | --- |

由此得出发射率：

| ε(λ,d)=1−r(λ,d) 2 | (6) |
| --- | --- |

模型结构设为Air/PDMS(d)/Metal,其中金属基底视为半无限厚度，从而可认为透射T≈0。在法向入射条件下使用Fresnel界面反射系数与单层薄膜干涉公式计算总反射系数

| r(λ,d)=r01+r12e2iβ1+r01r12e2iβ | (7) |
| --- | --- |

其中β=2πλn1(λ)d。进一步得到光谱反射率R(λ,d)=|r|2。由于金属使得透射近似为零，发射率由能量守恒和Kirchhoff定律给出:

| ε(λ,d)=1−R(λ,d) | (8) |
| --- | --- |

(3)厚度扫描与光谱发射率计算。

选取从薄膜到厚膜的典型厚度范围(如1-200 μm),对每个厚度计算全波段的ε(λ,d)。薄膜区域呈现明显的干涉振荡，而厚膜区域发射率逐渐趋于材料本征吸收极限，达到所谓“饱和厚度”。

(4)窗口带平均发射率计算。

在8-13μm大气窗口内，采用普朗克谱Bλ(λ,T)(取T=300 K)对发射率加权，得到带平均发射率为

| ε8−13(d)=813ε(λ,d)Bλ(λ,T)dλ813Bλ(λ,d)dλ | (9) |
| --- | --- |

该指标直接反映材料在大气窗口的有效辐射能力。